1. 점토벽돌 조적공사 특기시방서

-내외부 벽돌벽 고정용 앵커시스템 및 시공법

제 1 장  일반사항

1-1. 적용 범위.

① 이 시방서는 건축물의 내․외부마감에 사용하는 토우 점토벽돌 치장쌓기

공사에 대하여 규정한다.

② 이 시방서에서 취급하는 벽돌공사에는 기능사 또는 이와 동등한 기능을

보유한 인력에 의하여 시공되는 것을 원칙으로 한다.

1-2. 적용 규준

다음 규준은 이 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를                구성하고 있는 것으로 본다.

① 한국산업규격(KS)

KS L 4201 점토벽돌

KS L 5201 포틀랜드 시멘트

KS L 5220 건조 시멘트 모르타르

1-3. 제출물

① 제품자료

점토벽돌의 특성, 치수 및 특수모양 등 제작자의 자료제출

② 품질시험성적서 및 인증서

가. 점토벽돌에 대한 시험성적서

나. 점토벽돌의 KS허가사본

다. ISO 품질인증서

③ 제작도면

시공상세도면(단, 별도로 감독관이 필요하다고 인정되는 부위상세도)

④ 시방서

⑤ 견본

제품의 크기, 색상, 형태를 보여주는 실물크기의 견본 또는 자료를

제출한다

1-4. 현장견본시공

감독관이 필요시 견본시공을 한다.(시공위치 및 면적은 감독관과 협의 후 지정하는

위치에 견본시공을 한다)

1-5. 운송․보관 및 취급

① 포장․수송

가. 각 제품은 파렛트 단위로 적재하여 지게차에 의한 적재․적하가 가능하여야 한다.

나. 운반도중에 우수․적설 등에 의한 파손을 방지하기 위하여 P․E 필름 등으로 포장한다.

② 현장반입

제품 납품시 수량검수가 가능하게 지정장소에 적재 납품한다.

③ 저장과 보호

점토벽돌, 긴결철물은 통풍이 잘되며 습기가 없고 노출이 안되는 곳으로하되

부득이 옥외야적으로 보관될 경우 파렛트(목재깔판)를 이용하여 습기나

이물질이 닿지 않도록 보관한다.

1-6. 현장조건

① 환경조건

가. 조적 공사는 우천시는 금한다.

나. 그늘진 곳의 기온이 37℃ 이상이고 상대습도가 50% 이하일 때는 혹서기 쌓기로 한다.

② 작업조건

벽돌을 작업위치에 운반하여 슬래브 위에 적치할 때는 과도한

집중하중이 유발되지 않도록 분산 배치하여야 한다.

특히, 복도및 발코니측에 과다한 하중이 작용하지 않도록 한다.

1) 동시줄눈용몰탈 : 슈퍼몰

① 제품내용 : 시멘트, 석회, 균질의 모래, 방수제, 보습제가 공장에서 혼합되어                         포장 된 공장제 조형제품으로 조적 및 동시줄눈시공 가능.

② 압축강도 : 28일 강도 153 kgf/cm2 ( KS기준 : 110 kgf/cm2이상 )

항목		단위	기준치	물성치
보수성		％	70이상	76
압축강도	7일	㎏/㎠	30이상	91
	28일		60이상	153
공기량		％	15-30이하	21

2-3. 연결보강재 및 조적용 악세서리

연결철물의 사양, 위치, 수량은 시공도를 감리자또는 감독자에게 제출하여                승인을 받은 후 시공한다.(풍압에 의한 수평력에 대한 적정개소의 연결철물을             감리자 는 감독자와 협의하여 시공한다)

1) 아이메쉬 세트

① 블록메쉬 일체형(아이메쉬+핀틀+연결판+와이어)

㉠ 재질 : 강선

㉡ 규격 : 3000 mm x 158 mm x ∅4.5

㉢ 시공방법 : 8" 블럭이나 1.0B 시멘트벽돌 쌓기시 가로줄눈 자리에 설치                             고정하여 호크를 통해 외벽과 연결한다.

㉣ 기능(특징) : 수직하중과 진동에 의한 내벽의 균열을 방지하고, 내벽과                                외벽을연결하는 내벽쪽 매개체의 역할을 한다.

㉤ 설치간격 :  감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치(수평간격은                                      400mm로 고정되어 있슴)

2) 아이클립세트

① 아이클립 + 핀틀

㉠ 재질 : 강선

㉡ 규격 : 170mm + 70mm, 95mm, 120mm, 150mm × ∅4.5

㉢시공방법 : 1.0B 시멘트벽돌 쌓기시 가로줄눈 자리에 아이클립을 설치하고 치장

벽돌 조적시 핀틀 및 연결판을 통해 외벽과 연결한다.

㉣ 기능(특징) : 수직하중의 분산과 내벽과 외벽의 연결하는 매개체의 역할을한다.

㉤ 설치간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

② 연결판

㉠ 재질 : 셀룰로이드계 고형성 PVC

㉡ 규격 : 가로 5 cm x 세로 3 cm (5 mm 홈 3개,  4 mm 홀 1개)

㉢ 시공방법 : 외벽(치장벽돌) 위에  설치하여 4 mm 홀에는 와이어밴드를                              끼우고, 5 mm 홈에는 호크를 끼운다.

㉣ 기능(특징) : 핀틀과 치장벽돌 위에 수평으로 놓여있는 와이어밴드                                   연결시켜주는 역할을 한다.

㉤ 설치 간격 : 핀틀의 간격과 동일하게 설치.

③ 와이어밴드

㉠ 재질 : 강선

㉡ 규격 : 3 m× ∅3.5

㉢ 시공방법 : 고정 클립의 4 mm 홈에 끼워 치장벽돌의 가로줄에 설치한다.

㉣ 기능(특징) : 수직하중에 의한 외벽(치장벽돌)의 균열을 방지하며 수직하중을                         분산시키는 역할을 한다.

3) 브릭타이 I형세트

① 브릭타이 I형

㉠ 재질 : 아연 강판

㉡ 규격 : 150 × 32× 2T

㉢ 시공방법 : 콘크리트 벽체에 타격앵커(32～42mm)를 사용하여 설치 고정한다.

㉣ 기능(특징) : 내벽(콘크리트 벽체)에 고정되어, 내벽과 외벽을 연결하는 내벽쪽                        매개체의 역할을 한다. ( 내단열시 사용 )

㉤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

② 걸고리

㉠ 재질 : 강선

㉡ 규격 : 길이  3" , 3.5" , 4" , 5"  × ∅4.5

㉢ 시공방법 : 내벽에 고정되어 있는 브릭타이 I형에 연결하며, 동시에 외벽                           (치장벽돌)의 연결판에 연결한다.

㉣ 기능(특징) : 내벽이 큰크리트 벽체인 경우, 내벽과 외벽을 연결하여 주는                             역할을 한다.

㉤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

③ 연결판

㉠ 재질 : 셀룰로이드계 고형성 PVC

㉡ 규격 : 가로 5 cm x 세로 3 cm (5 mm 홈 3개,  4 mm 홈 1개)

㉢ 시공방법 : 외벽(치장벽돌) 위에  설치하여 4 mm 홈에는 와이어밴드를                             끼우고, 5 mm 홈에는 사각밴드타이를 끼운다.

㉣ 기능(특징) : 사각밴드 타이와 치장벽돌 위에 가로줄로 놓여있는 와이어밴드를                        연결시켜주는 역할을 한다.

㉤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

④  와이어 밴드

㉠ 재질 : 강선

㉡ 규격 : 3 m × ∅3.5

㉢ 시공방법 : 고정 클립의 4 mm 홈에 끼워 치장벽돌의 가로줄에 설치한다.

㉣ 기능(특징) : 수직하중에 의한 외벽(치장벽돌)의 균열을 방지하며 수직하중을                         분산시키는 역할을 한다.

4) 브릭타이 C형 세트

① 브릭타이 C형

㉠ 재질 : 아연 강판

㉡ 규격 : 150 × 32 × 2T( ‘ㄷ’자 형태 )

㉢ 시공방법 : 철물을 단열재에 꽂은 후 타격앵커(72～90mm)를 사용하여 고정

설치한다.(단열재의 두께에 따라 조절된 연결재를 사용한다)

㉣ 기능(특징) : 내벽(콘크리트 벽체)에 고정되어, 내벽과 외벽을 연결하는 내벽쪽                        매개체의 역할을 한다. ( 외단열시 사용 )

㉤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

② 걸고리

㉠ 재질 : 강선

㉡ 규격 : 길이  3" , 3.5" , 4" , 5"  × ∅4.5

㉢ 시공방법 : 내벽에 고정되어 있는 브릭타이 C형에 연결하며, 동시에 외벽                          (치장벽돌)의 연결판에 연결한다.

㉣ 기능(특징) : 내벽이 큰크리트 벽체인 경우, 내벽과 외벽을 연결하여 주는                             역할을 한다.

㉤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

③ 연결판

㉠ 재질 : 셀룰로이드계 고형성 PVC

㉡ 규격 : 가로 5 cm x 세로 3 cm (5 mm 홈 3개,  4 mm 홈 1개)

㉢ 시공방법 : 외벽(치장벽돌) 위에  설치하여 4 mm 홀에는 와이어밴드를                             끼우고, 5 mm 홈에는 사각밴드타이를 끼운다.

㉣ 기능(특징) : 브렉타이 C형 및 호크와 치장벽돌 위에 가로줄로 놓여있는                             와이어밴드를 연결시켜주는 역할을 한다.

㉤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

④ 와이어 밴드

㉠ 재질 : 강선

㉡ 규격 : 3 m  × ∅3.5

㉢ 시공방법 : 고정 클립의 4 mm 홈에 끼워 치장벽돌의 가로줄에 설치한다.

㉣ 기능(특징) : 수직하중에 의한 외벽(치장벽돌)의 균열을 방지하며 수직하중을                         분산시키는 역할을 한다.

5) 상인방 행거

① 재질 : 스테인레스

② 규격 : 고리쇄-5.25T, 봉-∅9 x 200

③ 시공방법 : 와셔 및 너트를 이용하여 고리쇄를 앵글에 고정시키고

고리쇄의 홈에 봉을 삽입하여 좌우 벽돌을 걸어준다.

④ 기능(특징) : 창문 상인방 및 긴 개구부의 상단에 앵글과 함께

사용하여 치장벽돌의 처짐을 방지한다.

⑤ 설치 간격 : 수평으로 400mm 간격으로 설치(코너부위는 1/2간격으로 설치)

6) 하인방 행거

① 재질 : 아연 강판

② 규격 : 50×75mm, 100mm, 125mm, 150mm, 180mm ×40×2T

③ 시공방법 : 내벽체에 타격앵커를 이용하여 부착시킨후 외벽과 연결시킨다.

④ 기능(특징) : 공간벽이 넓은곳 또는 방수지 설치 위에 치장벽돌을 설치하는

하인방에 사용한다.

⑤ 설치간격 : 400mm 마다 수평간격으로 설치한다.(상인방에 사용할 경우 반드시                      아연용융도금된 이형 철근봉으로 벽돌을 걸어준다.)

7) 인서트

① 재질 : 주철, 아연용융 도금

② 규격 : 50×100×95, 55×140×95

③ 시공방법 : L형앵글을 설치할 곳이 스라브 또는 보인 경우 인서트를 거푸집에

고정시키고 뒷부분의 홈은 철근으로 연결한 후 콘크리트를                              타설한다.

④ 기능(특징) : 스라브 또는 보와 L형앵글을 연결하는 역할을 한다.

⑤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

(L형앵글 설치시 앵글을 수직으로 조절할 수 있는 최대거리는 대형                       일때 100mm, 소형일 때 70mm이다.)

8) L형 앵글

① 재질 : 아연용융 도금한 L형강

② 규격 : 150×90×9T, 150×150×12T, 130×130×9T, 90X90X9T

③ 시공방법 : 스라브 및 보에 고정되어 있는 인서트에  전용볼트세트를 이용하여

설치한다. (전용볼트에 앵글을 설치시에 수평으로 앵글을 이동할 수

있는 최대허용 오차거리는 50mm 이며, 콘크리트 내벽으로부터

앵글까지의 최대허용 오차간격은 20mm이다.)

④ 기능(특징) : 각층의 하중을 분산시키고, 창문 상인방에 설치하여 휨이나                             처짐을 방지하는 역할을 한다.

⑤ 설치간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

9) EXP 조인트

① 재질 : 천연고무 합성재

② 규격 : 폭 75 mm, 두께 8 mm

③ 시공방법 :

㉠ 컨트롤(수평)조인트 : 앵글 하단에 가로로 설치한다. (창문 및 개구부

상인방에는 제외.)

㉡ 수직조인트 : 시공도를 참조하여 세로로 설치한다.

④ 기능(특징) : 조적벽이 연속으로 길게 형성될 때 온도편차, 일조권영향 등으로

수축, 팽창시 벽체의 균열 현상을 사전에 완충적인 신축재를 설치

하여 조적벽의 균열현상을 막을 수 있다.

⑤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

10) EXP 보강세트 H형

① 재질 : 아연강판 + 고형성 PVC사각판

② 규격 : 190×30×2T + 98×35×6.5 PVC

③ 시공방법 : 치장벽돌 조적시 가로줄눈에 철판부분 신축몰탈스크린에 꽂아                          설치한 후 다른 쪽에 고형성 PVC사각판을 끼우고 조절한다.

④ 기능(특징) : 수직 조인트를 설치하는 부분에 양옆의 벽체가 어긋나지 않도록                          서로 잡아주는 역할을 한다.

⑤ 설치 간격 :  감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치(클립타이C형, I형, 연속형                         간격과 동일하게 설치)

11) EXP 보강세트 "V"형

① 재질 : V형 강판, PVC사각튜브

② 규격 : 연결판 190×30×2T

PVC 사각튜브 100×35×6.7

③ 시공방법 : 연결판을 콘크리트 기둥,보에 타격앵커를 이용하여 부착시킨 후               내벽에 시멘트벽돌(1.0B)또는 블록을 쌓아 내벽체를 골조에 연결시킨다.

④ 기능(특징) : 내벽체가 외벽체에의해 움직이는 것을 방지한다.

⑤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

12) 방수지

① 재질 : 접착재, 방수재, 필름

② 규격 : H=500

③ 시공방법 :  각층의 최하단에 앵글위 또는 콘크리트 턱 위에 내부식성 레귤러,                        쫄대등으로 부착하거나 접착재에 열을 가하여 CONC.에 붙인 뒤                        아스팔트계 타르로 접착시켜 설치한다.

④ 기능(특징) : 철저한 방수로 벽체의 공간에 흐르는 물기를 외부로 배출                               시킴으로서 결로로 인한 백화를 방지하며, 습기가 내부로 흐르는                        것을 방지하는 역할을 한다.

(창호 좌우측 벽면에 100mm 이상 덮어서 설치 할것)

⑤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

13) 몰탈네트

① 재질 : PVC 계열의 망사망

② 규격 : 폭 250 mm × 두께 15 mm × 길이 900 mm

③ 시공방법 : 각층 앵글, 콘크리트 턱 상부의 외벽(치장벽돌)과 내벽 사이에                          설치한다.

④ 기능(특징) : 조적시 뒤로 떨어진 몰탈이 배수구 및 통풍구를 막는 것을                              방지한다.

⑤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

14) 하단 통풍구

① 재질 : 가소성 염화폴리비닐

② 규격 : 10×57×110, 10×90×110

③ 시공방법 : 층고 하단부의 첫째벽돌 세로줄눈 자리에 상단통풍구와 엇갈리게                        600mm 간격으로 설치한다.

④ 기능(특징) : 외부공기를 유입시켜 벽체 공간을 건조시키며 결로현상 및 누수로                        인한 공간벽의 습기, 물기를 배출시키는 역할을 한다.

⑤ 설치 간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

15) 상단 통풍구

① 재질 : 가소성 염화폴리비닐

② 규격 : 10×57×90, 10×90×90

③ 시공방법 : 각층 콘크리트 턱 하부나 앵글 하부 2번째 벽돌켜의 세로줄눈                          자리에 600mm 간격으로 설치한다.

④ 기능(특징) : 외부수분의 유입을 차단하고, 공간내의 습한 공기를 외부로                             배출시켜 하단통풍구와 함께 벽체를 건조시킴으로서 백화를                             방지하는 역할을 한다.

⑤ 설치간격 : 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

16) 말굽와셔

①재질 : 아연용융도금된 철판.

②규격 : 80×120×5T

③시공방법 : 콘크리트 타설면이 바르지 못하여 벽체의 두께가  표준두께보다                         다를 경우 앵글을 잡아주는 볼트에 끼워서 사용한다. (최대허용

간격 20mm)

④기능(특징) : 콘크리트 벽체에 앵글을 부착시킬 때 사용하며 면이 고르지 못한

콘크리트면에 유동적으로 사용하여 내벽과 앵글이 밀착되어 수직                        및 전단하중에 견딜 수 있게 하여준다.

17) 타정못

① 재질 : 강, 5마이크론 아연도금,

② 규격 : 직경6mm × 길이 40mm,  92mm, 120mm

③기능특징 :  ㉠ 관통 부착 훼스너

㉡ 햄머, 힐티건에 의한 충격 확장

㉢ 스크루 드라이버로 분리, 조정 가능

㉣ 브릭타이 I형, C형, L형 고정철물과 방수지를 콘크리트                            면에 부착시킬 때 사용.

제 3 장  시공

3-1. 준 비

1) 벽돌쌓기 바탕부위는 깨끗이 청소하고 먹줄 시공상태를 점검한다.

2) 매입물, 배관, 보강철물설치 등 선행되어야 하는 작업의 시행상태를 확인한 후            벽돌공사를 시작한다.

3-2. 점토벽돌쌓기

1) 쌓기 일반조건

가. 벽돌 쌓기법은 특기가 없을 때에는 영식쌓기또는 화란식 쌓기로 한다.

나. 가로, 세로줄눈의 나비는 특기가 없을 때에는 1cm를 표준으로 한다.

줄눈 형태가 막힌줄눈시 세로줄눈은 통줄눈이 되지 않도록 하고, 수직                    일직선상에 오게 벽돌 나누기를 한다.

다. 가로줄눈의 바탕모르터는 일정한 두께로 고르게 펴 바르고, 벽돌을 내리                 누르는 듯이 하여 규준틀과 벽돌나누기에 따라 정확히 쌓는다.

라. 세로 줄눈의 모르터는 벽돌 마구리면에 충분히 발라 쌓도록 한다.

마. 벽돌을 쌓을 때는 벽체가 국부적으로 높거나 낮게 쌓아지지 않도록 하여                 벽체 각부의 높이가 일정하도록 쌓아 나간다.

바. 벽돌을 쌓을 때는 벽체가 국부적으로 높거나 낮게 쌓아지지 않도록 하여                 벽체 각부의 높이가 일정하도록 쌓아 나간다.

사. 하루의 쌓기높이는 1.2m(18켜 정도)를 표준으로 하고 최대 1.5m(22켜 정도)              이내로 한다.

아. 연속되는 벽체의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할때에는 그 부분을

층단떼어쌓기로 한다.

자. 직각으로 오는 벽체의 한편을 나중 쌓을 때에는 층단떼어쌓기로 하는 것을

원칙으로 하되, 부득이할 때에는 승인을 받아 층단으로 켜걸음들여쌓기로

하거나 이음보강철물을 사용한다. 먼저 쌓은 벽돌이 움직일 때에는 이를

철거하고 청소 한 후 새로 쌓는다.물려 쌓을 때에는 이 부분의 모르터는

빈틈없이 다져넣고 사춤 모르터로 매켜마다 충분히 부어 넣는다.

차. 수평,수직 줄눈및 기둥,보 또는 슬래브와 접하는 부위는 줄눈 모르터를

빈틈없이 충전시킨다.

카. 벽돌벽체가 교차하는 부분과 신축줄눈을 설치하는 부위는 통줄눈 쌓기로

하고 긴결철선을 도면에 명시되어 있는 간격으로 긴결철물을  설치한다.

타. 벽돌쌓기를 한 후 벽돌에 묻어 있거나 줄눈사이로 과다하게 흘러나온

모르터를 제거하고 청소한다.

2) 공간쌓기.

가. 공간쌓기 공간폭은 도면에 의하며,연결철물의 간격은 지역의풍압및 건물의               높이에 의하여 간격의 차가 있으므로 감독관의 승인하에 시공한다.

나. 공간쌓기를 할때에는 모르터가 공간에 떨어지지 않도록 주의하여 쌓는다.

(하단통,배수구가 막히지 않도록 한다)

3) 혹서기 쌓기.

그늘진 곳의 기온이 37℃이상이고,상대습도가 50%이하일때는 벽돌쌓기시 다음

사항을 준수해야 한다.

가. 모든 쌓기재료는 직사광선에 노출되지 않도록 한다.

나. 쌓기용 모르터는 쌓는 위치에서 1.2m이상 펼쳐 바르지 않아야 하며,모르터는

깐 후 1분 이내에 벽돌을 쌓아야 한다.

다. 쌓은 후에는 48시간 동안 햇빛에 직접 노출되지 않도록 해야 한다.

4) 치장 줄눈

가. 점토 벽돌쌓기의 치장줄눈은 승인된 색상으로 마무리한다.

나. 치장줄눈 시공부위는 줄눈 모르터가 경화되기 전에 줄눈파기를 하고 벽면을

청소한다.

다. 공사에 지장이 없는 한 빠른 시일 내에 치장줄눈을 시공한다.

라. 치장줄눈은 특기가 없는 경우 깊이 6mm의 평줄눈으로 시공한다.

5) 시공허용오차

벽돌쌓기는 수직, 수평이 되도록 하며, 모서리는 특기가 없는 경우 직각이 되도록

한다. 벽돌쌓기의 수직선 및 수직면에 대한 허용오차는 범위는 3m당 6mm 이내로

하되, 6m까지는 10mm이내,12m이상은 13mm 이내로 한다.

3-3. 보강철물의 시공

1) 외벽면의 벽돌조적 공사는 내부 지지벽과 공간을 두고 지지철물로 내외부벽을	연결하는 공법으로 한다.

2) 쌓기공법에 대해서는 상세도를 작성하여 감독관의 승인을 받아서 시공하여야             한다.

3) 고정철물의 간격은 풍압, 지진등  각종외력에 대한 부하를 고려하여 결정한다.           (구조계산서 또는 시험성적서 첨부)

4) 고정철물은 제품에 대한 인증검토서가 첨부된 철물로서 감독관의 승인을 얻은

제품 이어야 한다.

5) 시공도는 설계도를 근거로 납품업체에 작성토록하여 감독관의 승인하에 공사한다.

6) 앵글 등 철물부위에 놓이는 벽돌은 이에 맞는 앵글용 이형벽돌을 사용하여

타부분과 줄눈크기가 현격히 차이가 나지 않도록 한다.

7) 벽돌의 조적은 조적조 하층부의 수평을 잡아 줄눈을 띄운 후 벽돌의 치수에 따라

수평기준을 잡은 다음 수직선을 띄워 칸을 정한다.

8) 조적시 벽돌 표면에 몰탈이 묻었을 경우 경화되기전 솔로 털어 낸다.

9) 쌓는 방법은 도면에 따르며, 신축줄눈 설치와 각종 고정철물, 악세서리의 설치를

시공도에 따라 시공한다.

10) 몰탈의 혼합은 기계적 전동믹서를 사용하며, 인력에 의한 핸드 믹싱이나                 삽믹싱은 금한다.

11) 몰탈의 1회 혼합량은 1시간 이내에 사용가능한 양으로 하고 수분의 증발로

반죽이 된 몰탈은 되비비기를 하며, 되비비기를 한 몰탈은 초기 믹싱 후 2시간            이내에 사용하도록 한다. 이때 혼합 물량은 폴리몰 한포당 4 .5～5.5리터

(18～20%)를 사용하는 것으로 한다.

12) 벽돌의 조적은 마구리에 몰탈을 붙여서 쌓는 방식으로 하며, 수평․수직 줄눈이           밀실하게 몰탈이 채워지도록 한다.

13) 풍압이 시속 25 Km를 넘을시는 바람막이를 설치하고 시공하여야 한다.

14) 조적공사는 4℃ 이상의 상온중에 시공하도록 하며, 동절기에 부득이한 경우는             가열하여 4℃ 이상이 되도록 한다.

15) 벽돌벽의 줄눈은 벽돌에 수분의 침투가 용이치 않은 단면으로 하고 조적후               줄눈용 흙손으로 눌러 마감한다.

16) 우천시에는 공사를 중지한다.

17) 시공은 안전관리에 주의하여 진행하여야 하며, 항상 현장을 청소하고 정리정돈             토록 한다.

3-4. 방습 및 방수공사

1) 연결 보강재 위에 몰탈이 떨어질 경우 모세관 현상으로 수분이 침투하므로 이를          제거한다.

2) 공간 벽의 물빼기 구멍의 설치는 하단통풍구를 세로줄눈 하단에 삽입하여

배수시킨다.

3) 통풍구는 상단통풍구와 하단 통풍구에 각각 좌우 600 mm 간격으로 엇갈리게

설치하여 습기를 제거한다.

4) 지면에서부터 벽돌이나 몰탈을 통하여 상승하는 습기가 1층 벽중 낮은 부분을            습하게 하는 것을 억제하기 위하여 1층 바닥 높이에서부터 300mm 이내에 바닥

벽에 방수지를 설치한다.

5) 방수지의 재질은 비닐코팅+방수재+타르의 것을 사용한다.

6) 창틀과 벽돌 부분의 연결부분은 수밀코킹 처리한다.

7) 창호 상,하인방 부위에 방수지를 설치한다.

8) 공간쌓기에서 몰탈 스크린은 층고마다 최하단에 설치하며, 이때 방수지와 함께 사          용한다. 또한 상,하단 통풍구세트를 설치하여 공간부분을 건조시켜 백화를 방지           한다.

3-5. 양생

1) 조적벽돌쌓기를 한 후 7일간 진동이나 충격을 금한다.

2) 줄눈 시공중 또는 시공후 비가 올 경우 비닐 등으로 덮어 보호한다.

3-6. 백화방지대책.

1) 백화(Efflorescence)의 정의

시멘트 경화체중에 함유되어 원인이되는 수용성 성분이 표면으로 이동하여               수분만 증발됨으로써 석출된 백화물질이 있지만, 일반적으로는,  그것들이

탄산화가 진행된 것도 함유되어 있다. 백화현상이 발생함으로써 경화체의

물성이 저하되는 것은 아니지만, 외관 손상되기 때문에 자주 문제가 발생될

수 있다. 백화현상의 성분은 발생까지의 재령, 대상물, 환경조건, 사용한 첨가제

등에 따라서 다르지만, 주체가 되는 것으로는 CaCO3, Ca(OH)2, Na2SO4, K2SO4,,

CaSO4,, NA2CO3, K2CO3등이 있다.

백화현상의 발생은 시멘트 경화체 중 또는, 외부로부터의 침투수 중에 존재하고

있는 원인성분 CaCO3, Na2SO4, K2SO4, 등이 수용액상태로 경화체의 내부로부터

표면으로 이동한 것이 발단이 된다. 따라서 물의 이동과 관계가 깊어 이동이

용이할수록 백화현상의 발생이 쉬어진다.

2) 방지대책

가. 우천시에는 조적을 중지한다.

나. 양생이 안된 상태에서 비가 올 경우 비닐등으로 보양을 하여 수분침투를

방지한다.

다. 시공 중 벽돌표면에 시멘트가 묻지 않게 하며, 묻은 경우 경화되기 전에

닦아 낸다

라. 모르터가 부착되는 면은 빈틈없이 균일하게 이음매 시공을 하고, 특히

새로 모르터는 발라 쌓는 것을 철저히 지킨다.

마. 바다모래는 가용성 염류가 포함되어 있기 때문에 사용하지 않도록 한다.

바. 시멘트배합용 물은 염분이 포함되지 않은 깨끗한 물을 사용한다.

사. 건물의 특성에 따라 옥상층 배수구 홈통연결부분, 창호연결부분등 취약부분의

방수처리 및 코킹을 완벽하게 처리한다.

아. 내벽과 외벽사이의 기온차로 인하여 수분이 발생되므로 건물 하단부분과

최상단 부분에 통풍구를 설치하여 건조 상태를 유지한다.

3-7. 청소

1) 시공중이거나 시공후 벽돌 벽면의 몰탈이 묻으면 건조한 솔로 바로 제거하도록           한다.

2) 시공 쓰레기는 작업 완료후 즉시 현장 밖으로 운반하고, 시공 중에도 현장을 깨끗          이 유지하도록 한다.

3-8. 안전조치

1) 시공중 자재의 낙하 등에 대비하여 안전망을 설치한다.

2) 전동작업대 등 움직이는 작업대를 사용할 때는 작업자마다 안전띠를 매어 추락           에 대비하여야 하며 작업용 기계, 도구등이 하부로 추락하지 못하도록 조치하여	야 한다.